ANTIFISURAS
“ Poliuretano “     Plástico acuoso para Fachadas.   Cod. 825 - Blanco
 
Pintura formulada sobre un polímero poliuretánico de excepcional resistencia al agua     y frote húmedo, excelente elasticidad con ausencia de tack superficial, buena extensibilidad y brochabilidad, gran resistencia a la intemperie y al amarilleo. Su elevada calidad lo hace ideal para la decoración y protección de los edificios, ( como protección anticarbonatación para el hormigón ).
 
 	 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				 		
 	VEHÍCULO:		Polímero Poliuretánico  en emulsión acuosa.		 		
 	PIGMENTO:		Dióxido de titanio y cargas inertes.		 		
 	PESO ESPECIFICO:		1,50. K 0.5		 		
 	SÓLIDOS EN PESO:		62 % aprox.		 		
 	SÓLIDOS EN VOLUMEN:		40 % aprox.		 		
 	RENDIMIENTO:		12 m2 por litro y mano. Según porosidad y relieve del soporte que se aplique.		 		
 	COLOR:		Se fabrica en color blanco y según muestrario. Se puede entonar con colorantes PINCUSA no superando 10 cc. Por litro de pintura. Adaptado al sistema Tintométrico.		 		
 	BRILLO:		Mate.		 		
 	SECADO TACTO:		30 minutos.		 		
 	REPINTADO MÍNIMO:		3 horas.		 		
 	SOLVENTE LIMPIEZA Y DILUCIÓN:		Agua. La capa final no diluir mas del 5 % pues afectara a la calidad final del producto.		 		
 	SUMINISTRO		Se presenta en envases de :
75  750 cc, 4,  y 15   litros. en tono blanco, 		 		
 	TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:		Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.
Tiempo máximo de un año en envases bien cerrados.		 		
 SUSTRATO					 		
 	RECOMENDACIONES:		Cuando usted desee realizar cualquier técnica de aplicación sobre una pared donde se haya aplicado previamente una pintura satinada, lije la superficie con lija , de lo contrario la pintura no podrá adherirse a la pared.
En paredes empapeladas si la superficie esta en buenas condiciones aplique directamente sin tratamiento previo, si por el contrario el papel se encuentra empollado o saltado se deberá quitar completamente.		 		
TRATAMIENTO PREVIO:		Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos (con solución de lavandina al 10%), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar sobre la superficie a pintar restos de los productos utilizados para la limpieza.
 En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador Ecológico PINCUSA.
Para eliminar imperfecciones nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies interiores, aplicar PINCUPLAST con espátula o llana. 			 		
 APLICACIÓN						 	
Mezclar la pintura, con movimientos ascendentes, hasta lograr total uniformidad de     color y viscosidad. De ser necesario diluir con una mínima cantidad de agua.							
SISTEMA A UTILIZAR:				Pincel, rodillo o airless.		 	
 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD						 	
HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.) Nº
	•	Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños.
	•	No ingerir
 
No inflamable.
OBSERVACIONES:
 
Se recomienda para una mejor nivelación del producto y reducir la formación de burbujas, utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana.						 	
Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Pinturas Cuxart, S.L, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto, y se reserva el avance técnico de sus formulas a partir de este estado actual.						 	

	PINTURAS
CUXART
 
FABRICA DE PINTURAS	

Poligono  Industrial Can Comellas, Reblo, s/n
08292 – ESPARREGUERA ( Barcelona )
[ : 93 777 6371 – 93 777 6822   FAX : 777 4812
E-mail : pinturascuxart@infonegocio.com